附表二、CLSM之性質要求

	項目
	試驗方法
	要求

	管流度（cm）
	ASTM D6103
	﹝15-20﹞﹝20-30﹞

	坍流度（cm）
	CNS 14842
	﹝40以上﹞

	落沉強度試驗
	ASTM D6024
	一般型：﹝12﹞﹝24﹞小時

早強型：﹝3﹞﹝4﹞小時

	抗壓強度(kgf/cm2)
	ASTM D4832
	﹝90以下﹞


註1：管流度及坍流度可擇一試驗辦理。

註2：CLSM出廠12小時內，兩個圓柱試體之平均強度≧7kgf/cm2。
PAGE  
1

